Техническое задание на ткань ТБА-250 или аналогов

Ткань изготовлена из арамидных нитей и предназначена для применения в бронезащите (бронежилетах)
Плотность ткани 250±10 г/м2.
Тип плетения – полотно
Разрывная нагрузка полоски 25х200 мм не менее 3700 Н
Пакет из 18 слоев (не более) ткани должен обеспечивать класс защиты Бр1 по ГОСТ 34286 при испытаниях по методике ГОСТ Р 55623
Пакет из 18 слоев ткани должен обеспечивать класс защиты С2 по ГОСТ 34286 при испытаниях по методике ГОСТ Р 55623 с показателем противоосколочной стойкости не менее 450 м/с в нормальных условиях.
Объем поставки 1368 м2.
С доставкой до грузополучателя по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, 81А.


