Техническое задание на подбор аналога литий-полимерного аккумулятора LP1070170-17000.

- Место поставки товара – АО «Концерн «Калашников».

- Сроки поставки – октябрь 2025

- Условия поставки – 6 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

- Требования к аккумулятору:

Аккумулятор должен соответствовать следующим минимальным характеристикам:

| Параметр |  | Значение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная емкость |  | 17000 мА*ч |  |  |
| Номинальное напряжение |  | 3,7 В |  | Рабочее напряжение |
| Напряжение заряда |  | 4,2 В |  | Максимальное |
| Напряжение отключения |  | 3 В |  | Минимальное |
| Режимы заряда | Стандартный | 0,2С | 3,4А | Заряд постоянным током до напряжения 4,2В |
|  | Максимальный | 0,3С | 5,1А |  |
| Режимы разряда | Стандартный | 0,2С | 3,4А |  |
|  | Высоким током | 2С | 34А | Максимальный продолжительный |
|  | Импульсный | 4С | 68А | Длительность ≤ 2 сек |
| Срок службы |  | 300 циклов |  | 0,5С (разряд) до 3,0В 0,3С (заряд) до 4,2В |
| Внутреннее сопротивление |  | ≤ 1,6 мОм |  | 25±2°С |
| Диапазон рабочих температур |  | Заряд | 0°С - +50°С |  |
|  |  | Разряд | -40 °С - +50°С |  |
| Температура и срок хранения |  | 0°С - +25°С |  | Длительное хранение ≤ 6 мес |
|  |  | -10°С - +35°С |  | ≤ 1 мес |
| Вес |  | 240 ± 15 г |  |  |
| Габаритные размеры |  | 9,8х70х171 мм |  |  |

- Требования по внешнему виду: не должно быть дефектов внешнего вида, таких, как глубокие царапины, трещины, вмятины, ржавчины, пятна или протечка электролита.

- Требования к маркировке: на аккумуляторе должна быть указана следующая информация: наименование или иная идентификация изготовителя или поставщика, номинальное напряжение, номинальная емкость, символы, обозначающие полярность выводов.

- Требование к упаковке: упаковка аккумуляторов должна предотвращать возможность короткого замыкания, механических повреждений и возможного попадания влаги.

- Гарантийные требования: срок годности должен составлять 1 год при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

| ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Концерн «Калашников» Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам Смоленцев А.А. | ПОСТАВЩИК: ___________________ _________________ / Фамилия И.О. |
| --- | --- |